SWV Metal Seat Butterfly Valve

◀ Disc Seal Type

Type LMD

Liminate Metal Seat Butterfly Valve

Type RMD

Replaceable Solid Seat Butterfly Valve

◀ Body Seal Type

Type LMB

Liminate Metal Seat Butterfly Valve

Type RMB

Replaceable Solid Seat Butterfly Valve

◀ Hardfacing Seat Type

Type HMD

Hardfacing Metal Seat Butterfly Valve

◀ Body Double Seal Type

Type BBD

Bi-direction Shut off Butterfly Valve

Design Features

3중 편심

일반적으로 High-Performance 버터플라이 밸브는 1중 편심(Single Offset) 또는 2중 편심(Double Offset)

설계방식으로 제작한다.

1중 편심은 몸통 시트면이 축 중심에서 어느 한쪽 방향으로 벗어나게 한 형태이고,  2중 편심은 축 중심선이

배관중심선에서 평행하게 어느 한쪽 방향으로 조금 벗어나게 한 형태이다.

이런 설계 방식은 밸브의 행정이 20°정도에 다다를 때 까지 몸통 시트와 디스크 시트의 간섭(Rubbing) 및

마모(Wear)를 최소화 하는데 그 목적이 있다.

SWV Metal Seat Butterfly Valves는 위 설계방식에 독특한 설계 방식인 3중 편심(Triple Offset)을

더함으로써 밸브가 90 회전하는 동안 몸통 시트와 디스크 시트 사이에 Rubbing현상이 전혀 없고,  유체의

흐름방향 및 라인압력에 관계없이 완벽한 차단을 이룰수 있도록 하였다.

CL pipe

CL cone seat

CL seating surface

CL shaft

CL shaft

CL pipe

2

1

3

① 1중 편심(Offset 1)

시트면 위쪽에 축이 위치함.

시트면의 연속성

② 2중 편심(Offset 2)

축 중심선이 배관 중심선에서

평행하게 벗어남.

밸브가 90° 회전하는

동안 몸통 시트로부터

디스크 시트를 벗어나게 함

③ 3중 편심(Offset 3)

콘 형상의 시트 중심선이 파이프 중심선에서 기울진 구조이다.

이 구조는 밸브가 움직이는 동안 마찰이 전혀 일어나지 않고,

Seating은 Tight하고 Un-Seating은 Smooth하므로 완벽한

차단효과와 밸브의 수명을 최대한 연장 할 수 있다.

Type LMD/RMD - Liminate/Solid Metal Seat Butterfly Valve

라미네이트/솔리드 메탈시트 버터플라이밸브

Standard Features

SWV LMD/RMD Series는 Resilent, Duplex Stainless

steel의 Seal Ling을 디스크에 장착하여 고온, 고압에서

완벽한 기밀유지를 요하는 Line에 적용된다

시트형상을 경사진 Cone Seat 형태의 삼중편심 구조로하여

운전성과 내구성이 탁월하며 특히 고온, 고압의 열악한

운전환경에서 Disc의 움직임이 Jamming 현상없이 최적의

성능을 발휘하도록 하였다.

Specification

Abt. Drawing

Size: 4″~ 120″(100 ~ 3000mm )

Temperrature Range : -40℃ ~ 600℃

Pressure Class : ANSI 150/300/600

PN 10/16/20/40

Operation : Manual, Electric, Pneumatic, Hydraulic

End Connection : Flanged, Wafer, Lugged.

Leakage Class : ANSI CL.Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ

Materials : Body/Disc - Ductile Iron, Cast Steel

Stainless Steel. ETC.

Seat - Stainless Steel(Duplex) + Graphite

General Applications

Water/Sea Water

Sulphur(Tail Gas)

Mixed Gas With Dust

Flare gas

Waste Gas and Sludge Line

Oil and Gas Production

Steam

Hot Gased

Toxic and Lethal

Fire Safe

Type LMB/RMB - Liminate/Solid Metal Seat Butterfly Valve

라미네이트/솔리드 메탈시트 버터플라이밸브

Standard Features

SWV LMB/RMB Series는 열악한 환경아래 수만번의

왕복운전에도 무리가 없는 Inclined Cone Sealing System을

채택하였다

이는 유지관리가 쉽고 Metal to Metal에서도 Sealing 효과가

우수한 구조의 밸브 형태이다

라미네이트 또는 Solid Metal을 몸통에 시트에 사용하여

완벽한 Sealing 구조를 갖춰다

LMB/RMB Series는 Metal Sealing으로 폭넓은 온도범위의

혹독한 조건에서도 사용가능하다

고온, 고압의 조건에서도 디스크의 움직임이 Jamming 현상이

전혀없는 시트구조를 갖는 밸브이다

Abt. Drawing

유량조절 기능이 우수하고 압력손실이 적다

특히 소구경 Wafer 및 Lug Type의 밸브에 적합하다

Specification

Size: 2″~80″(50~2000mm)

Temperrature Range : -40 ~ 450℃

Pressure Class : ANSI 150/300/600

PN 10/16/20/40

Operation : Manual, Electric, Pneumatic, Hydraulic

End Connection : Flanged, Wafer, Lugged.

Leakage Class : Ⅳ. Ⅴ

Materials : Body/Disc - Ductile Iron, Cast Steel

Stainless Steel

Seat - Stainless Steel(Duplex) + Graphite

General Applications

Water/Sea Water

Sulphur(Tail Gas)

Mixed Gas With Dust

Flare gas

Waste Gas and Sludge Line

Oil and Gas Production

Air, Steam

Hot Gased

Toxic and Lethal

Fire Safe

Type HMD - Hardfacing Metal Seat Butterfly Valve

하드페이싱 메탈시트 버터플라이밸브

Standard Feature

SWV HMD Series는 경사진 Cone형 Sealing 구조의

시트표면에 Stellite Overlay 및 특수물질을 코팅하여

극한의 운전환경에서, Mixed Gas With Dust, Waste Gas,

and Sludge Line에 최적의 성능을 발휘하도록 설계되어졌다

On-Off 및 특히 Control Type에 적합하며 3중 편심구조로

하여 고온, 고압의 조건에서 Disc의 움직임이 Jamming

현상없이 원활하도록 되어있다.

Specification

Abt. Drawing

Size: 4″~ 120″(100 ~ 3000mm )

Temperrature Range : -40℃ ~ 600℃

Pressure Class : ANSI 150/300/600

PN 10/16/20/40

Operation : Manual, Electric, Pneumatic, Hydraulic

End Connection : Flanged, Wafer, Lugged.

Leakage Class : ANSI CL. Ⅲ. Ⅳ

Materials : Body/Disc - Cast Steel, Stainless Steel.

Seat - Stellite, ETC.

General Applications

Mixed Gas With Dust

Sulphur(Tail Gas)

Flare gas

Waste Gas and Sludge Line

Oil and Gas Production

Hot Gased

Toxic and Lethal

Fire Safe

Type BBD - Bi-direction Shut off Butterfly Valve

양 방향 차단 버터플라이밸브

Standard Feature

SWV BBD Series는 Zero Leakage를 요하는 Line에 쓰임을

목적으로 개발되었다.

Double Ecentric구조 및 Spherical Sealing System을 적용하였고

Pilot 압력에 의해 양 방향 차단이 가능한 Type의 밸브이다.

Disc Sealing Surface를 HardFacing하고 Body Metal Seat를

Duplex Stainless Steel를 사용하여 내구성을 향상시켜 밸브의

운전빈도가 많아도 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 하였다

적용분야는 Gas, Water, Steam등이고

전동, 유압, 공압, 수동식 및 주문자의한 특수제작도

가능하다.

Specification

Size: 3″~ 120″(80 ~ 3000mm)

Abt. Drawing

Temperrature Range : -40 ~ 240 ℃

Pressure Class : ANSI 150/300/600

PN 10/16/20/40

Operation : Manual, Electric, Pneumatic, Hydraulic

End Connection : Flanged, Wafer, Lugged.

Leakage Class : ZERO

Materials : Body/Disc - Ductile Iron, Cast Steel

Stainless Steel

Seat - Stainless Steel(Duplex) + RTFE

General Applications

Water/Sea Water

Oil and Gas Production

Steam

Fire-safe